| 检产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 商标 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能陶粒混凝土空心砌块 | LHB 400×200×200(mm) 900 强度5.0 12孔 | / | / | 重庆市美琪陶粒制品有限公司巴南砌块厂 | 重庆市美琪陶粒制品有限公司巴南砌块厂 | 强度等级、密度等级 |
| 烧结空心砖 | 190×240×115(mm) 20孔MU3.5密度等级800 | 2008.12 | / | 重庆市巴南区侨煜建材厂 | 重庆市巴南区侨煜建材厂 | 密度等级(kg/m3) |
| 陶粒混实心砌块 | LHB(0) 800 5.0C400×200×200(mm) | 2008.08 | / | 重庆市仁惠建材有限公司光明分厂 | 重庆市仁惠建材有限公司光明分厂 | 强度等级(MPa)、密度等级(kg/m3) |
| 烧结空心砖(厚壁) | 190×200×115(mm) 13孔 | 2008.12 | / | 重庆市智诚建材制造有限公司 | 重庆市智诚建材制造有限公司 | 密度等级(kg/m3) |
| 烧结多孔砖 | 200×95×90(mm) 11孔 | 2009.01 | / | 重庆市侨煜建材厂 | 重庆市侨煜建材厂 | 孔型孔洞率及孔洞排列(孔洞率％) |