UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                 JGJ/T XXX-2016

烧结保温砌块应用技术规程

Technical specification for application of fired thermal insulation blocks

（征求意见稿）

××××—××—××  发布                         ××××—××—××  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

烧结保温砌块应用技术规程

Technical specification for application of fired thermal insulation blocks

JGJ/T ×××－20××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

主管部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年×月×日

中国建筑工业出版社

20××  北  京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准制订修订计划>的通知》（建标[2013]169号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4材料；5设计；6施工；7验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目 次

1 总  则	3

2 术  语	4

3 基本规定	5

4 材 料	6

4.1 烧结保温砌块	6

4.2 砌筑砂浆和抹灰砂浆	8

4.3其他材料	10

5 设计	11

5.1 一般规定	11

5.2 设计要求	12

6 施 工	14

6.1 一般规定	14

6.2 材料进场	15

6.3 墙体砌筑……………………………………………………………………………………...15

6.4 砌体与混凝土结构拉结处理………………………………………………………………...16

6.5 热桥部位保温处理…………………………………………………………………………...16

6.6 抹灰…………………………………………………………………………………………...18

7 验  收…………………………………………………………………………………………..19

7.1 一般规定……………………………………………………………………………………...19

7.2 主控项目……………………………………………………………………………………...20

7.3 一般项目……………………………………………………………………………………...21

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	27

# Contents

1  General Provisions ...................................................................................................................3

2  Terms  .....................................................................................................................................4

3  Basic Requirements ..................................................................................................................5

4  Materials ...................................................................................................................................6

4.1 Fired Heat Preservation Block...............................................................................................6

4.2 Masonry Mortar and plaster Mortar.......................................................................................8

4.3 Other Materials .....................................................................................................................9

5  Design .......................................................................................................................................10

5.1 General Provisions ................................................................................................................10

5.2 Design Requirements.............................................................................................................11

6  Construction .............................................................................................................................14

6.1 General Provisions ................................................................................................................14

6.2 Raw Material Comes Into Play..............................................................................................14

6.3 Wall Masonry ........................................................................................................................14

6.4 Rachel Processing Between Masonry Work and Concrete Structure ....................................15

6.5 Thermal Bridge Parts Processing ..........................................................................................15

6.6 Plasterer .................................................................................................................................17

7  Acceptance ................................................................................................................................18

7.1 General Provisions ................................................................................................................18

7.2 Dominant Item ......................................................................................................................18

7.3 General Item .........................................................................................................................19

Explanation of Wording in This Specification ................................................................................21

List of quoted Standards…………………………………………………………………...………22

Addition:Explanation of Provisions……………………………………………………………….25

# 1 总  则

1.0.1  为规范烧结保温砌块在建筑工程中的应用，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量，制定本规程。

- 1.0.2  本规程适用于新建、改建和扩建的民用建筑中采用烧结保温砌块作为非承重墙体的工程设计、施工和质量验收。

1.0.3  烧结保温砌块的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1 烧结保温砌块

常规烧结保温砌块和烧结复合保温砌块的总称。

2.0.2 常规烧结保温砌块

以粘土、页岩或煤矸石、粉煤灰、淤泥等固体废弃物为主要原料制成多孔薄壁经焙烧而成，主要用于建筑物维护结构的保温隔热的砌块。

2.0.3 烧结复合保温砌块

在常规烧结保温砌块孔洞中填充膨胀珍珠岩、聚氨酯硬泡等高效保温材料以进一步提高热工性能的复合砌块。

2.0.4 当量导热系数

稳定传热条件下砌体厚度与热阻的比值。

2.0.5 薄砌砂浆

- 采用灰缝厚度不大于5mm薄层砌筑工艺时使用的、满足工作性和粘接强度要求并能减少灰缝热桥影响的砂浆。

# 3 基本规定

3.0.1 烧结保温砌块应采用配套的砌筑砂浆砌筑，当采用薄层砌筑工艺时应使用配套的薄砌砂浆，烧结保温砌块墙体的热工性能应满足设计要求。

3.0.2 当采用烧结保温砌块自保温系统时，混凝土主体结构的梁、板、柱等热桥部位应采用保温材料进行保温处理，保温材料与主体结构应可靠粘接并形成耐候性良好的保温系统，保温系统的热工性能和防火等级应满足设计要求。

3.0.3 在烧结保温砌块砌体与混凝土的梁、板、柱等连接部位，应增强拉结处理，连接处墙面应进行保温、抗裂、防渗处理。

3.0.4墙体砌筑质量、砌体与混凝土结构拉结处理和热桥部位保温处理等验收合格后方可进行烧结保温砌块墙体的抹灰。

3.0.5  当烧结保温砌块砌筑墙体用于寒冷和严寒地区时，应对可能产生热桥的部位进行结露验算，并应采取防结露的措施。

# 4 材 料

# 4.1 烧结保温砌块

4.1.1 烧结保温砌块可分为常规烧结保温砌块和烧结复合保温砌块。

4.1.2 常规烧结保温砌块强度等级、密度等级和抗冻性应分别满足表4.1.2-1、表4.1.2-2、表4.1.2-3的要求。

表4.1.2-1  常规烧结保温砌块强度等级

| 强度等级 | 抗压强度 |  |  | 密度等级范围 (kg/m3) | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗压强度平均值(MPa) | 变异系数δ≤0.21 | 变异系数δ＞0.21 |  |  |
|  |  | 强度标准值(MPa) | 单块最小抗压 强度值(MPa) |  |  |
| MU15.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | ≤1000 | GB26538 |
| MU10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |  |  |
| MU7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.8 |  |  |
| MU5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |  |  |
| MU3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | ≤800 |  |

表4.1.2-2  常规烧结保温砌块密度等级          单位为千克每立方米

| 密度等级 | 5块密度平均值 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 700 | ≤700 | GB26538 |
| 800 | 701~800 |  |
| 900 | 801~900 |  |
| 1000 | 901~1000 |  |

表4.1.2-3  常规烧结保温砌块抗冻性能

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失率 | 冻融试验后每块砖或砌块 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | D15 | ≤5% | ①不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象。 ②冻后裂纹长度要求： 未贯穿裂纹长度： 大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 ≤100mm 大面上长度方向或条面上水平面方向的长度 ≤120mm 贯穿裂纹长度： 大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 ≤40mm 壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度 ≤40mm | GB26538 |
| 夏热冬冷地区 | D25 |  |  |  |
| 寒冷地区 | D35 |  |  |  |
| 严寒地区 | D50 |  |  |  |

常规烧结保温砌块性能除应满足上述要求外，还应符合《烧结保温砖和保温砌块》GB26538的其它规定。

4.1.3 烧结复合保温砌块除应符合本规程4.1.2条的规定外，填充保温材料后还应满足下述要求：填充材料与填充孔洞高度差不得大于1mm。

# 4.2 砌筑砂浆和抹灰砂浆

4.2.1  砌筑砂浆性能应满足表4.2.1的要求。

表4.2.1 砌筑砂浆性能

| 项 目 |  | 指标 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝结时间（h） |  | 3～9 | JGJ 70 |
| 保水率(%) |  | ≥90 | JGJ 70 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥5.0 | JGJ 70 |
| 粘接强度（与砌块）(MPa) |  | ≥0.6 | GB29906 |
| 抗冻性F25 | 质量损失率(%) | ≤5 | JGJ 70 |
|  | 强度损失率(%) | ≤20 |  |
| 放射性核素限量 |  | 应符合GB6566的规定 |  |

4.2.2  薄砌工艺用薄砌砂浆性能应满足表4.2.2的要求。

表4.2.2 薄砌砂浆性能

| 项 目 |  | 指标 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保水率(%) |  | ≥99 | JGJ 70 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥5.0 | JGJ 70 |
| 粘结强度（与烧结砌块）(MPa) |  | ≥0.8 | GB29906 |
| 抗冻性F25 | 质量损失率(%) | ≤5 | JGJ 70 |
|  | 强度损失率(%) | ≤20 |  |
| 放射性核素限量 |  | 应符合GB6566的规定 |  |

4.2.3  抹灰砂浆性能应满足表4.2.3的要求。

表4.2.3 抹灰砂浆性能

| 项 目 |  |  | 指标 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保水率 (%) |  |  | ≥88 | JGJ 70 |
| 凝结时间(h) |  |  | 3～9 | JGJ 70 |
| 2h稠度损失率(%) |  |  | ≤30 | JGJ 70 |
| 14d拉伸粘接强度(MPa) |  | M5 | ≥0.15 ： | GB29906 |
|  |  | ＞M5 | ≥0.20 |  |
| 28d收缩率(%) |  |  | ≤0.20 | JGJ 70 |
| 抗冻性F25 | 质量损失率(%) |  | ≤5 | JGJ 70 |
|  | 强度损失率(%) |  | ≤20 |  |
| 放射性核素限量 |  |  | 应符合GB6566的规定 |  |

# 4.3其它材料

4.3.1  梁板柱等热桥部位处理用的保温板宜采用导热系数不大于0.05 W/m·K、燃烧等级不低于B1级的保温材料，并应符合以下规定：

1  模塑聚苯板应符合国家现行标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB29906的规定；

2  挤塑聚苯板应符合现行国家标准《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的规定；

3  硬泡聚氨酯板应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JGT420的规定；

4  岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的规定；

5  无机轻集料保温板应符合现行行业标准《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435的规定；

6  保温装饰一体板应符合国家现行标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的规定。

4.3.2  保温板用胶粘剂和抹面胶浆的性能应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144以及各保温系统对应标准的规定。

4.3.3  纤维网布的性能应满足表4.3.3的要求。

表4.3.3  纤维网格布性能

| 项目 | 指标 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量(g/m2) | ≥130 | GB/T9914.3 |
| 耐碱断裂强力（径向、纬向）(N/50mm) | ≥750 | GB/T 20102 |
| 耐碱断裂强力保留率（径向、纬向）(%) | ≥50 | GB/T 20102 |
| 断裂伸长率(%) | ≤5.0 | GB/T7689.5 |

4.3.4  锚栓的性能应满足表4.3.4的要求。

表4.3.4  锚栓性能

| 项 目 | 指标 | 试,验方法执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉承载力标准值（kN） | ≥0.60 | 选用强度等级为C25的混凝土试块为基层墙体砌块，按照国家现行标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定进行 |
| 圆盘抗拔力标准值（kN） | ≥0.50 |  |

4.3.5 保温装饰板锚固件的性能应满足表4.3.5的要求。

表4.3.5锚固件性能

| 项 目 | 指标 | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 拉拔力标准值（kN） | ≥0.60 | 按国家现行标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 的规定进行 |
| 悬挂力（kN） | ≥0.10 |  |

4.3.6 烧结保温砌块砌体与混凝土柱、剪力墙交接截面拉结钢筋应符合《钢筋混凝土用钢》GB1499的规定。

# 5 设计

# 5.1 一般规定

5.1.1 烧结保温砌块应用设计应包括结构设计、节能设计、构造设计。

5.1.2 烧结保温砌块墙体结构设计应符合《砌体结构设计规范》GB50003和《建筑抗震设计规范》GB50011对填充砌体的相关规定，。

5.1.3 烧结保温砌块墙体的热工设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176及相应地方标准的规定。热工设计采用的砌体热物理性能计算参数应通过试验确定，在缺乏试验资料时，可按表5.1.3取值。

表5.1.3  烧结保温砌块干表观密度和导热系数的要求

| 材料名称 | 干表观密度ρ （kg/m3） | 当量导热系数λ [W/(m•K)] | 试验方法执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结保温砌块砌体 | ≤ 800 | ≤ 0.20 | GB/T 13475 |
|  | ＞ 800 ≤ 1000 | ≤ 0.30 |  |
| 烧结复合保温砌块砌体 | ≤ 800 | ≤ 0.15 |  |

5.1.4 烧结保温砌块墙体耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

5.1.5 梁板柱等热桥部位的保温处理宜采用外墙外保温系统，并应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144以及《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

5.1.6 对于填充墙体，水平模数网格宜为2m，竖向模数网格宜为1m，墙体的分段净长宜为1m。

5.1.7 当烧结保温砌块用于外墙或潮湿环境的内墙时，强度等级不应低于MU5.0；当用于其他内墙时，强度等级不应低于MU3.5。

# 5.2 设计要求

5.2.1  进行烧结保温砌块墙体设计时，采用主规格砌块数量应大于砌体所用砌块总数的80%，其余可采用配套规格的砌块；主规格和配套规格的砌块应为同一厂家、同一品质的砌块。

5.2.2  设计应对层高、砌块尺寸（包括砌筑灰缝）和门窗洞口设置等作出规定，并尚应包括以下内容：

1 横向和竖向的预排块；

2 合理预留水电等管线位置。

5.2.3  砌筑砂浆或抹灰砂浆的抗压强度不应低于烧结保温砌块的抗压强度；

5.2.4  当采用薄砌技术时，灰缝厚度不得大于5mm。

5.2.5 对梁板柱等热桥部位进行保温处理时，构造设计应符合下列规定：

1 烧结保温砌块墙体应凸出梁板柱等热桥部位，凸出尺寸宜为保温板厚度，其厚度不宜大于50mm；

2 每层楼板宜向外适当延伸作为凸出梁板柱等热桥部位的烧结保温砌块墙体的挑板，同时应采取保温措施对外挑部分的热桥进行隔断处理。

3 梁板柱等热桥部位经外保温处理后，立面应与烧结保温砌块的砌体齐平。

4 热桥部位保温处理应采用图5.2.5-1、5.2.5-2的做法。

图 5.2.5-1 热桥部位保温处理的基本构造

1—混凝土梁、柱、墙；2—粘接砂浆；3—保温板；4—抹面胶浆；

5—玻纤网格布；6—饰面层

图5.2.5-2  梁、柱与墙体交接处保温处理的构造做法

1—自保温墙体；2—混凝土梁；3—保温板；4—玻纤网格布；5—抹面胶浆；6—饰面层；7—混凝土柱；

5.2.6  烧结保温砌块墙体与混凝土柱、剪力墙、楼板交接处的拉结处理应符合以下规定：

1  应采用钢筋或钢丝网片进行拉结：钢筋或钢丝网片一端应可靠固定在混凝土结构上，其余部分应砌筑在灰缝中，其埋入长度应符合建筑抗震设计规范要求；

2 采用薄砌工艺时，应采用直径不大于灰缝厚度的钢丝制成的网片进行拉结固定；

3 拉结固定部位沿高度方向的配置间距不宜大于500mm。

5.2.7 烧结保温砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处外墙面应采用纤维增强网或热镀锌钢丝网结合抗裂砂浆做抗裂防护层，并应符合以下规定：

1 抗裂防护层高度应与层高一致；

2 抗裂防护层总宽度不宜小于500mm，并在砌体和混凝土结构上的宽度都不宜小于250mm。

5.2.8 当烧结保温砌块墙体长度大于5m时，应增设构造柱，间距不应大于3m；洞口两侧宽度大于2m的砌体、无约束的砌体端部、楼梯间四角均应增设构造柱；内外墙交接处和外墙转角处也应增设构造柱。

5.2.9烧结保温砌块墙体高度不宜大于6m；当大于4m时，宜在中部设置与构造柱等进行可靠连接的水平系梁；当墙体设有门窗洞口时，应在门洞口上端设置水平过梁，在窗洞口的上下端设置水平过梁。

5.2.10 外墙保温系统的烧结保温砌块墙体中不得开凿沟槽和埋设管线。

5.2.11 烧结保温砌块墙体上悬挂重物的锚栓应采用回拧式锚栓，锚入深度不应小于70mm，并且锚固处应进行密封和防水处理。

# 6 施 工

# 6.1 一般规定

6.1.1  烧结保温砌块墙体工程施工前应严格按照设计文件和相关规范标准编制施工方案，并应进行技术交底；施工前应做样板墙，并对施工人员进行技术交底。

6.1.2  施工现场应具有完备的施工质量管理制度。

6.1.3  单位工程应使用同一厂家、同一品种的砌块。

6.1.4 烧结保温砌块墙体应按照排块设计图进行施工，主砌块和辅助砌块搭配使用，避免随意切割砌块，如必需切割时应采用专用切割工具。

6.1.5 保温墙体施工期间以及完工后24h内，应避免雨淋、冰冻、撞击破坏等。遇有大雨、雪天及5级以上大风恶劣天气，不得施工；施工环境温度低于5℃时不宜施工。

# 6.2 材料进场

6.2.1  烧结保温砌块进入施工现场时，应有有效的产品型式检测报告、出厂检验报告、出厂合格证书等，其品种、规格、性能等应符合设计要求和本规程的规定；进入施工现场后，应进行验收，并按规定抽样复验。单位工程应使用同一厂家、同一品种的砌块。。

6.2.2 烧结保温砌块应轻搬轻放，不得任意抛摔。

6.2.3 堆放场地应平整干燥，并有防潮、防雨雪设施，有机保温材料要有防火措施。

6.2.4不同品种、规格型号、强度等级和生产日期的砌块应分类堆放并设置标识；码垛高度不宜超过1.6m，其间应留有通道。

6.2.5 相关配套材料应在干燥阴凉的场所贮存，贮存期及条件应符合产品说明书以及施工单位的要求。

## 6.3 墙体砌筑

6.3.1 墙体砌筑应在混凝土梁板柱等验收合格后进行，并应按照设计图纸的房屋轴线编绘墙体平、立面排列图，不得有通缝，排列图应标示门窗洞口、过梁、预埋管线等部位。

6.3.2  墙体砌筑前应进行基层清理和找平，找平可采用细石混凝土或水泥砂浆；按设计图进行弹线，包括砌体轴线、边线、门窗洞口和梁柱中心线等控制线。

6.3.3  在房屋四周转角处主要部位应设置皮数杆和水准线，基础皮数杆应进行抄平，杆上首层室内地面标高应与设计的首层室内地面标高一致。对砌块层数、灰缝、过梁等处应进行高度和厚度控制。

6.3.4墙体砌筑准备时，砌块不应大面积集中堆放，应将砌块按每层的使用量分散堆放至各层楼面的墙体砌筑位置；应提前浇水润湿砌块，施工时不得再次浇湿，同时还应保持基础面湿润。

6.3.5 砌筑应采用专用砌筑干粉砂浆，并应按配制规定随拌随用；调好的砂浆宜在2h-3h内用完，严禁随意加水，超过4h不得使用。砌筑铺浆时宜采用专用工具。

6.3.6 砌筑开始时，先依皮数杆标高在转角及交接处砌筑数皮，再在其间拉准线砌筑中间部分。水平灰缝饱满度不应低于90%，垂直灰缝饱满度不应低于80%；灰缝厚度宜为8mm-12mm，灰缝应做勾平处理，不得有不实之处。当采用薄砌工艺进行砌筑时，应采用专用的铺灰工具铺浆，灰缝厚度不宜大于5mm。

6.3.7  每皮宜按同一方向顺砌，应摆正调平、一皮一校正；砌筑后的砌块需要校正时，应清除原砂浆，重新砌筑；砌体上的每皮砌块不得随意移动或撞击。。

6.3.8  基础皮应进行试排，确认满足要求后，方可开始砌筑。上下皮应错缝对孔，搭接长度宜为砌块的1/2并不小于砌块长度的1/3，充许最小搭接长度不小于100mm。接近梁、楼板等底部时，应预留一定距离的空隙，空隙填充宜在墙体砌筑完成7d后进行，填充砌体应逐个敲实。

6.3.9  砌筑临时间断处，应留置斜槎或竖槎，斜槎的水平投影长度应大于斜槎高度；竖槎的悬空部分宜采用配套砌块作为临时支撑，保证砌块砌筑时的水平度和垂直度。。砌体端头、转角处、交接处应采用配套砌块砌筑交错搭接；构造柱立模前，应将留槎部位与混凝土交界面粉尘清理干净，混凝土振捣时振捣棒不得接触砌体。

6.3.10  正常施工时，，墙体每日砌筑高度宜为1.8m。

6.3.11 临时施工洞口宽度不应大于800mm，其侧边砌体距离与混凝土结构交接处不得小于500mm；临时洞口封堵时应采用原砌块与专用砂浆砌实，接缝部位墙面应采用纤维增强网和抗裂砂浆做抗裂防护层，其覆盖交接缝两侧的宽度都不宜小于250mm。

## 6.4 砌体与混凝土结构拉结处理

6.4.1 烧结保温砌块墙体与混凝土结构交接处拉结钢筋或钢丝网片应按设计要求设置并砌入砌体水平灰缝；灰缝砂浆应饱满，有效包裹拉结钢筋。埋入砌体内部的拉结钢筋或钢丝网片，应保持平直并不得任意弯折。

6.4.2  交接处外墙面采用纤维增强网或热镀锌钢丝网结合抗裂砂浆做抗裂防护层时，增强网如有搭接，其搭接长度不应小于100mm；抗裂防护层施工应满足本规程5.2.7条的设计要求。

## 6.5 热桥部位保温处理

6.5.1 混凝土基层的处理应符合下列规定：

1  混凝土梁板柱等基层表面应洁净、平整，无油污、脱模剂等；凹凸、空鼓和疏松等部位应剔除，并修补。；

2  混凝土基层的允许偏差应满足表6.5.1的要求；不符合要求的，应进行砂浆找平，找平层应与基层粘结牢固，不得有脱层、空鼓、酥松、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。

表6.5.1 允许偏差要求

| 混凝土 基层 | 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 测 试 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面垂直度 | 每层 |  | 5 | 2m托线板检测 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |
|  | 表面平整度 |  |  | 5 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |

6.5.2  粘接砂浆、抹面砂浆的配制及使用应符合下列规定：

1  应按材料供应商产品说明书的要求配制；

2  搅拌时间自投料完毕后不少于5min，一次配制用量以在可操作时间内用完为宜，夏季施工时间宜控制在2h内或按产品说明书中规定的时间用完；

3 环境温度超过35℃，抹面砂浆应采取保水措施。

6.5.3  保温板的粘贴应采用《外墙外保温工程技术规程》JGJ144外墙外保温系统的做法，并应符合下列规定：

1  保温板宜与热桥部位宽度一致，应与砌体侧边挤紧并与混凝土基层粘接牢固；保温板之间对缝处的边或角，宜采取锚固措施与混凝土基层固定：锚栓钻孔深度应大于锚固深度5mm以上，锚栓应拧入基层，固定盘应牢靠；

2  应采用点框法或条粘法进行粘贴，板侧面严禁涂抹胶粘剂；有机型保温板的有效粘贴面积不应低于板面积的50%，无机型保温板的有效粘贴面积不应低于板面积的80%；

4 端部外露的保温板均应在贴板前翻包粘贴纤维网布。

布布板mmde 毕后不小000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005  保温板应粘贴平整。

6.5.4  保温板应采用纤维网布和抹面胶浆做抹面层，并应与烧结保温砌块墙体与混凝土结构交接处外墙面的抗裂防护层协调，网布应延伸到烧结砌块墙面超过200mm除此之外还应符合以下规定：

1  施工单层纤维网布的抹面层时，应采用两遍抹灰一次成活，纤维网布应靠外表面；抹面层的总厚度宜控制在5mm～10mm；

2  单张纤维网布的长度不宜大于6m，玻璃纤维网布的铺设应平整、无褶皱抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，纤维网布之间应有不小于100mm的搭接；

3  对于建筑物首层等易碰撞部位，应在抹面胶浆中压入两层玻璃纤维网布增强；对于二层及二层以上的墙面，采用有机材料保温板时宜采用一层纤维网布，采用无机材料保温板时宜采用两层纤维网布；

4 抹面层应静置养护不少于24h，并不得挠动；在寒冷潮湿气候条件下，应延长养护时间。

## 6.6 抹灰

6.6.1烧结保温砌块墙体的抹灰宜在砌体完工14d后进行。。

6.6.2抹灰前，应检查落实如下条件：

1 砌体预埋件、预留洞等应位置正确，门窗与墙体应连接牢靠；

2 墙体表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净；

3 圈梁、构造柱等表面凸出部分应凿平，墙体表面上的灰缝、孔洞和凹槽、门窗框与墙体连接处应填补密实；

4 墙面宜喷水湿润，并应对门、窗框等做好防护。

6.6.3  应依据墙面弹出的基准线，分别在门窗口角、垛、墙面等处垂直吊线。

6.6.4  抹灰应分层施工，水泥砂浆每层抹灰厚度宜为5～7mm，且应待前一层砂浆凝后再抹后一层砂浆。

6.6.5 外墙抹灰层应设置分格缝，水平分格缝宜与窗口上沿或窗口下沿平齐，间距宜为8-15mm；垂直分格缝宜与窗的边线对齐，间距不宜大于6m。水平分格缝的分格缝应采用高弹塑性、高粘接力和耐老化的密封材料嵌缝。

6.6.6  抹灰施工温度不低于5°；大风、雨雪或高温天气不得进行抹灰施工。

6.6.7  抹灰完工后应及时采取养护及保护措施，包括：保湿、防快干、防雨水冲刷、防暴晒、防冻、防撞击震动等。

## 7 验  收

## 7.1 一般规定

7.1.1 烧结保温砌块墙体工程质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411以及现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的的规定。

7.1.2 验收时应检查下列文件和记录：

1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和节能审查文件；

2 设计与施工的执行标准和有关技术文件；

3 烧结保温砌块、砌筑砂浆、抹灰砂浆以及其它材料的质量合格证、有效期内的型式检验报告、出厂检验报告、进场抽检复验报告和进场验收记录等；

4 墙体砌筑、砌体与混凝土结构拉结处理、热桥部位保温处理等在抹灰前作为隐蔽工程验收的记录；

5 检验批、分项工程验收记录；

6 施工记录；

7 质量问题处理记录；

8 现场实体检测及热工性能抽样检测报告；

9 其他必须提供的资料。

7.1.3  烧结保温砌块、砌筑砂浆、抹灰砂浆以及其它材料的检验应符合这些材料的现行国家标准和现行行业标准的规定，检验结果应符合本规程第4章的规定。

7.1.4  相同材料和相同工艺做法的砌体工程，每500—1000m2划为一个检验批；不足500m2的也应该划分为一个检验批，热桥处理保温工程验收的检验批划分应符合现行国家《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。

7.1.5检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，应有不少于90％的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

## 7.2 主控项目

7.2.1 材料的主控项目应符合以下规定：

1 烧结保温砌块的主控项目应为：干表观密度、强度等级；复合烧结保温砌块的主控项目应为：干表观密度、强度等级、填充材料与填充孔高度差；

2 砌筑砂浆的主控项目应为：保水率、抗压强度等级、粘接强度；薄砌砂浆的主控项目应为：保水率、粘接强度；

3 保温板的主控项目应为：导热系数。

上述材料的抽检复验的批组规则和检验方法应按该材料的现行国家标准和现行行业标准的规定执行。

7.2.2砌体砌筑的水平灰缝饱满度不应低于90%、垂直灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告；用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检验数量：每楼层每施工段应至少抽查一次，每次应抽查5处，每处不得少于3个砌块。

7.2.3保温墙体应与混凝土主体结构可靠连接，接缝处理应符合5.2.7条的规定。

检验方法：对照设计目视和尺量进行检查；核查隐蔽工程验收记录。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5个等同层高的连接缝处。

7.2.4热桥部位保温处理应符合以下要求：

1  保温板的厚度应符合设计要求，且不得有负偏差；保温板应铺设平整并对缝严密；

2  板与基层及各构造层之间的粘接必须牢固，粘接面积应符合设计要求。

检验方法：对照设计和施工方案目视检查保温处理的各层构造及其做法；保温材料厚度采用剖开尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

## 7.3 一般项目

7.3.1 材料的一般项目应符合以下规定：

1 烧结保温砌块、复合烧结保温砌块、砌筑砂浆、薄砌砂浆、保温板的一般项目应为本规程第4章规定的这些材料除主控项目以外的其他项目；

2 其它材料的一般项目应为本规程第4章为该材料规定的有关项目；

检验方法：检查出厂合格证、出厂检验报告；抽检复验；

检查数量：按进场批次及其抽检方案确定。

7.3.2  墙体砌筑的一般项目的允许偏差应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2一般项目允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位移 |  | 8 | 用尺检查 |
| 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  | 大于3m | 10 |  |
| 表面平整度 |  | ±3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 |  | 5 | 用直角检测尺检查 |

抽检数量：每个检验批抽查不应少于10处。

7.3.3  热桥部位保温处理应符合以下要求：

1  纤维网布铺贴不得褶皱和外露，搭接应符合本规程6.4节和6.5节的规定；

2  抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓；

3  锚栓数量、位置、锚固深度均应符合设计要求。

检验方法：目视检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不应少于5处。

7.3.4  抹灰表面平整度允许偏差不应大于3mm。

检验方法：用2m靠尺和塞尺检查；

检查数量：每个检验批抽查不应少于10处。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《砌体结构设计规范》GB50003

2《建筑抗震设计规范》GB50011

3《建筑设计防火规范》GB50016

4《民用建筑热工设计规范》GB50176

5《公共建筑节能设计标准》GB50189

6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

8《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

9《钢筋混凝土用钢》GB1499

10《建筑材料放射性核素限量》GB6566

11《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

12《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3

13《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475

14《玻璃纤维网布耐碱性试验方法》 GB/T 20102

15《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

16《烧结保温砖和保温砌块》GB26538

17《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906

18《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595

19《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70

20《外墙外保温工程技术规程》JGJ144

21《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

22《外墙保温用锚栓》JG/T 366

23《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420

24《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435

中华人民共和国行业标准

烧结保温砌块应用技术规程

JGJ XXX

条文说明

制定说明

《烧结保温砌块应用技术规程》JGJ XXX，经住房和城乡建设部xxxx年x月x日以第xxx号公告批准发布。

本规程制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设中烧结保温砌块应用技术的实践经验，同时也调查和参考了国外相关的技术、标准等，并通过调查和测试取得了相关的重要的技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《烧结保温砌块应用技术规程》编制组按照章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1 总则	25

2术语	26

3 基本规定	27

4 材 料	28

4.1 烧结保温砌块	28

4.2砌筑砂浆和抹灰砂浆	28

4.3其他材料	28

5 设计	29

5.1 一般规定	29

5.2 设计要求	29

6 施 工	31

6.1 一般规定	31

6.2 材料进场	31

6.3 墙体砌筑……………………………………………………………………….……………..31

6.5 热桥部位保温处理…………………………………………………………………………...31

7 验  收	32

7.1 一般规定……………………………………………….……………………………………..32

# 1 总则

1.0.1 我国目前的烧结保温砌块发展迅速，它具有很好的优点，例如强度高、耐冻融性能好、具备良好的保温性能等，我国现在的烧结砌块制品产业发展迅速，各地陆续建成了一批充分利用当地资源、科技含量较高、生产能力强的企业，并引进国外先进的技术和成套设备，大大提高了砌块的产品质量和生产能力。烧结保温砌块已经制定产品标准，如GB/T26538-2011《烧结保温砖和保温砌块》、但与之配套的技术规范、施工规范欠缺，未跟上砌块的发展，这就导致了产品的生产和设计、使用脱节，不利于行业的技术进步，因此需要制定相应规程。

1.0.2本规程主要针对采用烧结保温砌块作为非承重墙体的工程设计、施工和质量验收，承重部分可参考GB 50003《 砌体结构设计规范》。

# 2术语

2.0.1 此处产品主要是对烧结保温砌块孔洞复合填充了高效保温材料的砌块做术语说明，该复合砌块可大大提高保温效果，满足不同地区的节能要求。

2.0.4 导热系数主要是针对匀质材料，烧结保温砌块具有大量的孔洞，并且还填充了其他的保温材料，不适合用导热系数来表达其热工性能，为了直观表现奇砌块的热工性能，并为设计提供相应的数据基础，这里采用当量导热系数来表现其保温性能，即稳定传热条件下砌体厚度与热阻的比值，也可为设计提供参考。

# 3 基本规定

3.0.1 由于烧结保温砌块表面平整，尺寸偏差小，为减少热桥效应，可采用薄层砌筑工艺，即砌筑砂浆厚度在5mm以下，这样就需要使用特殊配套的薄砌砂浆，以达到砌筑强度和施工的要求。

3.0.2 本规程主要涉及烧结保温砌块应用于非承重墙体，混凝土主体结构的梁、板、柱等部位本身无保温效果，属于热桥部位，为降低能耗，防止结露等，应采用保温材料进行保温处理，以达到整体的保温效果，可采用成熟的保温系统。

3.0.3 烧结保温砌块砌体与混凝土的梁、板、柱等连接部位，应增强拉结处理，这样可保证结构的整体性，达到安全性的要求。

3.0.5  在寒冷和严寒地区，由于内外温差较大，墙体处理不当，很容易出现结露现象，引发内墙面长霉现象。造成室内用具及房屋结构损坏，因此当烧结保温砌块应用于该地区时，应进行结露验算，采取防结露的措施，例如采用具有良好传热系数的复合保温砌块、砌体与梁板柱结合处采用特殊保温加强，门窗、洞口等细部采用高效保温材料进行防护等。

# 4 材 料

# 4.1 烧结保温砌块

4.1.2强度等级、密度等级和抗冻性是烧结保温砌块应用的重要性能指标，强度和抗冻性保证安全性，密度等级这里主要分为800级和1000级等，可供设计单位根据设计要求参考选择，烧结保温砌块已有成熟的产品标准，即《烧结保温砖和保温砌块》GB26538，本规程重点强调涉及安全性和使用性的强度等级、密度等级和抗冻性，其他的性能也应满足标准要求。

4.1.3 复合保温砌块由于复合了相应的高效保温材料，需要对一些性能提出要求，由于保温材料的复合不涉及安全性能，因此指标的提出满足使用性能即可，即填充材料与填充孔高度差，高度差保证不影响薄砌工艺。

# 4.2砌筑砂浆和抹灰砂浆

4.2.1  普通砌体用的砌筑砂浆要满足相应的性能要求，现场采用干混砂浆，以保证质量，根据已有的干混砂浆性能和实验测试，相应的性能要求见表4.2.1。

4.2.2  薄砌工艺用的薄砌砂浆，应用特殊，因此性能要求较高，这里主要对保水率、粘接强度（与烧结砌块）、抗冻性作出规定，保水率要求达到99%以上，这可使薄砌砂浆有足够的水分进行水化，保证强度，保水率大于99%，也可保证凝结时间等性能。粘接强度（与烧结砌块）要求比普通砂浆高，这是因为薄砌砂浆本身厚度较薄，为保证与砌块的高效粘接就得提高粘接强度，抗冻性体现了耐久性。

# 4.3其他材料

4.3.1  梁板柱等热桥部位采用保温板进行处理，保温板宜采用导热系数不大于0.05 W/m·K的保温材料，这样达到节能要求所使用的保温板的厚度减少，可更好地与烧结保温砌块砌体配合，便于建筑设计和结构设计，这里列出部分保温板应符合的标准，其他未列出的保温板如满足对应的标准要求，也可用于热桥的处理。

4.3.2-4.3.5 这几部分主要是外墙外保温系统所使用的配套材料，性能指标要符合相应的规定。

# 5 设计

# 5.1 一般规定

5.1.1 烧结保温砌块应用设计应包括结构设计、节能设计、构造设计。包含节能保温墙体设计、热桥部位节能保温构造设计、交接处拉结和抗裂处理设计等。

5.1.3 烧结保温砌块墙体的热工设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176，并且也应符合地方标准的规定，有些地方标准规定的节能指标大于国标。热工设计采用的砌体热物理性能计算参数应通过试验确定，砌体热物理性能包括传热系数、导热系数，传热系数根据《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475规定的方法测定，匀质材料导热系数根据《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB10294以及《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定进行，当量导热系数根据计算可得。

5.1.5 梁板柱等热桥部位的保温处理宜采用外墙外保温系统，这样可最大限度的避免结露、长霉等现象，并且可与建筑形成整体保温防护，外保温系统应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的相关规定，因我国的外保温系统众多，如外保温系统符合相应的标准规定，也可用于热桥处理；另外我国现在对外保温系统的防火安全也提出要求，因此外保温系统也应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

5.1.6 对于填充墙体，水平模数网格宜为2m，竖向模数网格宜为1m，墙体的分段净长宜为1m，这些模数可方便与结构和构造设计，也方便与施工控制。

# 5.2 设计要求

5.2.1  本条对设计使用的烧结保温砌块提出了规格要求、批次要求、厂家要求等，这是为了保证砌体的安全性，并且满足所使用砌块的匹配性。

5.2.2  设计应对预排块、层高、砌块尺寸（包括砌筑灰缝）和门窗洞口设置等作出规定，、预留水电等管线位置。并且合理预留，避免墙体同一位置正反面同时排设管线造成墙体的安全性受损伤。

5.2.4  烧结保温砌块尺寸偏差很小，可适合于采用薄砌技术，以减少砌体的热桥效应，提高施工效率，并且要采用专门配置的薄砌砂浆，从安全性能和施工方面考虑，灰缝厚度不应过大，不宜大于5mm。

5.2.5 对梁板柱等热桥部位进行保温处理时，构造设计应符合下列规定：

1 烧结保温砌块墙体应凸出梁板柱等热桥部位，梁板柱含构造柱、系梁和门窗洞口过梁等，凸出尺寸宜为保温板厚度，其厚度不宜大于50mm，这是为了保证建筑立面的平整度，便于建筑立面设计；

2 每层楼板宜向适当外延伸作为凸出梁板柱等热桥部位的烧结保温砌块墙体的挑板，这样可托起突出的保温砌块，保证安全性，同时对挑板进行保温处理避免热桥。

4 此处结构图显示了热桥处理的基本构造，相关的设计可参考该构造。

5.2.6  烧结保温砌块砌体要与混凝土柱和剪力墙交接处进行拉结处理，可采用钢筋或钢丝网片进行拉结，两端都要可靠连接，砌筑在灰缝中的埋入长度应超过至少单块砌块长，且不宜小于450 mm，薄砌工艺因为厚度的原因应采用相应的网片进行拉结固定。

5.2.8 当烧结保温砌块砌体为保证安全性，超过某一长度或特殊部位应采取构造柱进行加强。

5.2.9 烧结保温砌块砌体超过过某一高度或特殊部位应设置水平梁。

5.2.10 砌块外墙体为保证安全性，不得开凿沟槽和埋设管线。

5.2.11烧结保温砌块墙体上悬挂重物宜事先在砌筑前将砌块孔洞用素混凝土灌实，在进行下一步施工。

# 6 施 工

# 6.1 一般规定

6.1.5 保温墙体施工期间以及完工后24h内，为使粘接材料尽快水化，应采取防护措施，天气恶劣时不得施工。

# 6.2 材料进场

6.2.1  烧结保温砌块进场应提供质量证明文件，严把质量关。

6.2.2- 6.2.5烧结保温砌块的搬运和堆放应符合规定，防止破坏。

## 6.3 墙体砌筑

6.3.1 墙体砌筑前应进行预排，做好施工前的准备工作。

6.3.3  在房屋四周转角处主要部位设置皮数杆和水准线，进行高度和厚度控制。

6.3.4墙体砌筑准备时，砌块应散放，避免局部压力过大，造成危险，砌块和基面保持湿润以确保界面粘接。

6.3.5 砌筑应采用专用砌筑干粉砂浆，计量加水并搅拌均匀，随拌随用。

6.3.8 为确保砌筑的整理性，搭接长度宜为砌块的1/2并不小于砌块长度的1/3，充许最小搭接长度不小于100mm。

6.3.9 斜槎的水平投影长度大于斜槎高度，以确保后续施工墙体的安全性。

6.3.11 临时施工洞口最后处理时要确保与周围墙体形成整体，并采取抗裂等措施。

## 6.5 热桥部位保温处理

6.5.2  粘接砂浆和抹面胶浆要采用干粉砂浆，计量加水并充分搅拌，中间使用时不得再次加水，5度以下不宜施工。

6.5.3  保温板的粘贴应采用《外墙外保温工程技术规程》JGJ144外墙外保温系统的做法，或者相应的其他标准规定，应自下而上沿水平方向横向铺贴，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐。对无机保温板，由于密度较大，必要时每层或每隔一定高度安装底托支撑，以保证系统安全性。

6.5.4  保温板应采用纤维网布和抹面胶浆做抹面层，保温板粘贴完毕后3d～5d进行抹面胶浆的施工。抹面层厚度符合设计要求，压入的玻纤网应靠外表面。

# 7 验  收

## 7.1 一般规定

7.1.2对于隐蔽工程的验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录，还应有必要的图像资料。

7.1.4  检验批的划定依据现行国家标准的有关规定制定。当情况较为特殊时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。